道路工程

设计依据

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

设计原则

（1）	保证周边加油站、单位的出行需求，留有人行通行空间。

（2）	施工期尽量减少交通组织变换形式，减少过往车辆的适应时间。

（3）	满足施工用地的情况下，尽可能的减少施工占道。

（4）	以人为本，施工导行期间预留行人、非机动车通道。

（5）	合理设置施工期交通引导设施，方便过往车辆提前选择路径通行。

（6）	施工完毕，还要对原状道路路面结构、标志标线等进行恢复。

（7）	保证施工对交通出行影响可控。

（8）	充分考虑道路沿线居民出行，尽量不改变居民出行方式。

（9）	考虑工程特点，设置相应标志牌及提示设施。

设计内容

设计范围为赶山路电力管廊道路及交通疏解工程。

交通安全设施设计目标是为了充分发挥道路的交通功能，确保行车安全，提供完善的交通安全设施，实现车辆安全、有序、高效行驶，充分发挥道路整体效益。本次交通疏解工程按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计，设计内容包含临时道路和交通设施等内容。

道路设计包括道路横断面设计及路面结构破除及恢复设计。

横断面设计

赶山路为现状已建道路，道路等级为城市主干路，双向六车道，道路全长4657.0m，标准段宽46.0m，道路横断面组成为：4.0m（人行道）+4.25m（非机动车道）+0.25m（路缘带）+3.0m（绿化带）+0.5m（路缘带）+3.75m（机动车道）+2×3.5m（机动车道）+0.5m双黄线（两侧对称布置）＝46.0m。

赶山路现状道路横断面示意图

道路横断面组成为：4.0m（人行道）+4.5m（非机动车道）+0.25m（路缘带）+3.0m（绿化带）+0.5m（路缘带）+2×3.5m（机动车道）+3.25m（机动车道）+1.5m中央护栏（两侧对称布置）＝46.0m。

赶山路道路设计横断面示意图

道路呈东西走向，由东到西分别与郭麻路、章华路、东坡路、大冲路、尹家冲路、斗丘路、畈中路等多条城市主、次干道及城市支路相连，道路沿线内有多个居民区、企业、学校（湘北女校、岳阳学院）等，道路辐射范围较广。

赶山路现状道路

路面修复主要设计内容

本项目范围内道路机动车道为沥青混凝土路面。此次路面结构恢复范围主要为电力管廊、管道及部分工作井开挖破除范围，恢复内容为沥青混凝土路面。恢复结构原则上与现状路面结构一致。本项目道路路面修复的工程量以实际发生量为准。

路基压实度要求

本项目为城市主干路；

故本项目路基压实度标准应满足下表要求：

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度（cm） | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基 | 上路床 | 0~30 | 95 |
|  | 下路床 | 30~80 |  |
|  | 上路堤 | 80~150 | 93 |
|  | 下路堤 | 150以上 | 92 |

路面设计

本项目内现状道路条件较好，路面大部分完好，少量破损严重。遵循新路面结构与原路面相同或优于原路面结构的原则进行路面恢复。本次恢复路面结构形式如下：

行车道路面结构：

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）

5m中粒式沥青混凝土（AC-20C）

7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）

1.0cm沥青表面处治封层

36cm 5%水泥稳定碎石

20cm 4%水泥稳定碎石

16cm级配碎石

非机动车道：

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）

5m中粒式沥青混凝土（AC-20C）

7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）

1.0cm沥青表面处治封层

20cm 5%水泥稳定碎石

20cm 4%水泥稳定碎石

16cm级配碎石

人行道：

6cm厚20cm×10cm透水砖

3cm厚细砂

15cm厚多孔C20混凝土

锁边石：30cm×12cm×99cm

侧石：15cm×30cm×99cm

平石：40cm×15cm×99cm

沥青路面材料及施工技术要求

（1）密级配沥青混凝土应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表5.3.3-1"其它等级公路的技术标准；混合料矿料级配范围应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表5.3.2-3"的要求。

（2）道路沥青采用沥青标号为70，沥青等级为A级，道路石油沥青应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 40-2004）中"表4.2.1-2"的要求。

（3）SBS改性沥青应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表4.6.2"SBS （I-D）的要求。

（4）粗集料应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表4.8.2"其它公路的质量技术要求，集料粒径规格按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表4.8.3"选用。

（5）细集料应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表4.9.2"其它公路的质量技术要求，集料粒径规格按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表4.9.3"选用。

（6）填料应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中"表4.10.1"其它等级公路的质量要求。

（7）沥青路面表面层抗滑性能应满足《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）中"4.5节"的要求。

（8）其他层沥青设计

路用材料包括石油沥青、乳化沥青、改性沥青、粗集料、细集料、矿粉及沥青混合料等，其质量要求应符合交通部有关行业规范的技术要求。

1）乳化沥青

技术要求详见下表制备乳化沥青用的基质沥青应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中道路石油A级沥青的要求。

粘层沥青：各沥青层间洒布PCR改性乳化沥青，用量为0.5L/m2。喷洒粘层沥青前，下层表面不应有任何细土薄层、松散颗粒和尘土。必要时，应采用清扫和冲洗措施，并待下层表面干燥后再喷洒粘层沥青。

下封层：洒布乳化沥青1.0L/m2，撒布石料粒径为0.5～1cm，用量宜8m3/1000m2，沥青用量1.2-1.5kg/m2。

2）粗集料

①粗集料质量技术要求

沥青混合料中粗集料须采用反击式破碎机加工的碎石，不得使用筛选砾石和矿渣。粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合下表的技术要求，当单一规格集料的质量指标达不到表中要求，而按照集料配比的质量指标符合要求时，工程上不允许使用。掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。普通沥青混凝土的集料应满足相关规范和技术要求。

沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 指标 | 单位 | 主干路 |  | 次干路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |  |
| 石料压碎值，≤ | % | 26 | 28 | 30 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，≤ | % | 28 | 30 | 35 | T0317 |
| 表观相对密度，≥ | — | 2.6 | 2.5 | 2.45 | T0304 |
| 吸水率，≤ | % | 2 | 3 | 3 | T0304 |
| 坚固性，≤ | % | 12 | 12 | — | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），≤ | % | 15 | 18 | 20 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm，≤ | % | 12 | 15 | — |  |
| 其中粒径小于9.5mm，≤ | % | 18 | 20 | — |  |
| 水冼法<0.075mm颗粒含量，≤ | % | 1 | 1 | 1 | T0310 |
| 软石含量，≤ | % | 3 | 5 | 5 | T0320 |

②粗集料与沥青的粘附性、磨光性的技术要求

粗集料与沥青的粘附性、磨光性的技术要求如下表，当粘附性达不到要求时，宜掺加消石灰、水泥或用饱和石灰水处理后使用，必要时可同时在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的抗剥落剂。

粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 指标 | 要求值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 粗集料的磨光值PSV不小于 表面层 | 42 | T0321 |
| 粗集料与沥青的卷附性不小于 表面层 其他层次 | 5 4 | T0616 T0663 |

3）细集料

细集料质量要求

为保证与沥青良好的粘结能力、提高混合料的高温稳定性和水稳定性，上面层细集料须采用玄武岩等优质石材破碎的机制砂。下面层可采用符合技术要求的石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。

沥青混合料用细集料质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 要 求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | — | 2.50 | T 0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | % | 12 | T 0340 |
| 含泥量（＜0.075mm的含量），不大于 | % | 3 | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | T 0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | T 0345 |

4）矿粉

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表的要求。

沥青混合料用矿粉质量要求

| 项目 | 单位 | 快速路、主干路 | 次干路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 | t/m3 | ≥2.50 | ≥2.45 | T0352 |
| 含水量 | % | ≥1 | ≥1 | T3103烘干法 |
| 粒度范围<0.6mm | % | 100 | 100 | T0351 |
| <0.15mm | % | 90～100 | 90～100 |  |
| <0.075mm | % | 75～100 | 70～100 |  |
| 外观 | — | 无团粒结块 |  | — |
| 亲水系数 | — | <1 |  | T0353 |
| 塑性指数 | % | <4 |  | T0354 |
| 加热安定性 | — | 实测记录 |  | T0355 |

5）沥青混合料配合比

路面面层混合料配合比设计必须按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的要求，经过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比设计检查三个阶段。采用马歇尔试验配合比设计方法，确定沥青混合料材料品种及配合比、矿料级配、最佳沥青用量。为提高集料与沥青的粘附性，要求在沥青混合料中掺加符合质量要求的抗剥落剂。禁止拌合机回收粉尘的使用。沥青混凝土面层的级配应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的规定，沥青用量建议在4.5-5.5%，具体用量通过试验确定。

沥青混合料矿料级配范围（参考）

| 级配 类型 | 通过以下筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-13 |  |  |  | 100 | 90-100 | 68-85 | 38-68 | 24-50 | 15-38 | 10-28 | 7-20 | 5-15 | 4-8 |
| AC-25 | 100 | 90~100 | 75~90 | 65~83 | 57~76 | 45~65 | 24~52 | 16~42 | 12~33 | 8~24 | 5~17 | 4~13 | 3~7 |

注：本表沥青混合料的矿料级配范围供施工单位参考，实际施工时采用的矿料级配曲线应该根据工程所采用的具体材料及达到规范的指标要求进行调整。值得注意的是按照矿料级配范围的中值进行配合比设计的结果并不一定是最合理的级配。

6）沥青混合料技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的规定，并有良好的施工性能。设计空隙率4-6%，马歇尔试验试件尺寸为φ101.6mm×63.5mm，击实次数（双面）75次，技术标准按相关规范要求执行。

沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术标准

| 试 验 指 标 |  |  | 单位 | AC-13 | AC-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件尺寸 |  |  | mm | 101.663.5 |  |
| 击实次数(双面) |  |  | 次 | 75 |  |
| 空隙率 VV | 深约90mm以内 |  | % | 4～6 |  |
|  | 深约90mm以下 |  |  | 3～6 |  |
| 稳定度MS,不小于 |  |  | kN | 8 |  |
| 流值FL |  |  | mm | 1.5～4 |  |
| 矿料间隙率VMA(%), 不小于 |  | 设计空隙率% | 最小VMA及VFA技术要求（%） |  |  |
|  |  | 2 |  | 12 | 10 |
|  |  | 3 |  | 13 | 11 |
|  |  | 4 |  | 14 | 12 |
|  |  | 5 |  | 15 | 13 |
|  |  | 6 |  | 16 | 14 |
| 沥青饱和度 VFA（%） |  |  |  | 65～75 | 55～70 |

注:[1]对于空隙率大于5%的陡坡路段，施工时至少提高压实度1个百分点。

[2]当设计的空隙率不是整数时，由内插确定要求的VMA最小值。

[3]对改性沥青混合料，马歇尔试验的流值可适当放宽。

沥青混合料性能试验技术要求

| 试验项目 | AC-13 | AC-25 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、高温抗车辙试验 |  |  |  |
| 动稳定度，不小于(次/mm) | 1000 |  | T 0719 |
| 2、水稳定性试验 |  |  |  |
| 浸水马歇尔残留稳定度(%)，不小于 | 80 | 80 | T 0709 |
| 冻融劈裂残留强度比(%),不小于 | 75 | 75 | T 0729 |
| 3、低温弯曲试验(-10℃，50mm/min) |  |  |  |
| 破坏应变（με），不小于 | 2000 | 2000 | T 0715 |
| 4、室内渗水试验 |  |  |  |
| 渗水系数，不大于(mL/min) | T 0730 |  |  |

路面结构材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求

基层及底基层材料要求

（1）水泥

水泥应符合国家技术标准的要求，初凝时间应不小于45min，终凝时间应不大于6.5h。采用42.5MPa以上的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。

（2）碎石

水泥稳定碎石中的碎石应采用级配碎石，应洁净，不得掺有杂物，粗集料最大尺寸25mm，粗、细集料技术要求应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中表3.6.1和表3.7.2的要求。级配组成应符合下表的规定。

路面结构基层集料颗粒组成范围

| 层位 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 水泥稳定碎石基层（骨架密实型） | 100 | 86 ~ 82 | 79 ~ 73 | 72 ~ 65 | 62 ~ 53 | 45 ~ 35 | 31 ~ 22 | 22 ~ 13 | 15 ~ 8 | 10 ~ 5 | 7 ~ 3 | 5 ~ 2 |

（3）石屑

水泥稳定石屑的石屑公称最大粒径应不大于31.5mm，且不应含有黏性土或粉性土，粗、细集料技术要求应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中表3.6.1和表3.7.2的要求。级配组成应符合下表的规定。

路面结构底基层集料颗粒组成范围

| 层位 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 水泥稳定石屑底基层 | 100 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 100 | - | - | 17 ~ 100 | - | - | 30 ~ 0 |

（4）玻璃纤维土工格栅

路面搭茬采用玻璃纤维土工格栅，其技术指标要求为：

断裂强度：纵向（横向）≥50KN/m；伸长率：≤4%；

质量：≥440g/m2；含胶量：≥20%；

网眼尺寸：20±1mm；耐温性：-100～280℃。

路面基层及底基层主要技术指标

（1）路面结构基层和底基层的压实度、平整度以及7天浸水抗压强度见下表，压实度为重型击实标准。

配合比设计应按照无侧限抗压强度试验方法，确定满足设计要求的配合比。混合料试件成型应采用振动成型方法，以有效减少水泥用量。

水泥稳定碎石基层采用骨架密实型，水泥剂量一般为3.5%～5.5%，当达不到强度要求时应调整级配，水泥的最大剂量不应超过5%。

路面结构层主要技术指标

| 指标 结构层 | 压实度 （%） | 平整度 （mm） | 7天浸水 抗压强度 （Mpa） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥稳定石屑底基层 | ≥95 | ≤8 | ≥2.5 |  |
| 水泥稳定碎石下基层 | ≥97 | ≤8 | ≥3.0 |  |
| 水泥稳定碎石上基层 | ≥98 | ≤8 | ≥3.5 |  |

注：表中基层和底基层的压实度为重型击实标准；平整度为3m直尺的最大间隙；强度为7天的浸水抗压强度。

（2）结构层配合比为设计建议配合比。施工时应根据强度要求按实际进料进行生产配合比试验。

（3）基层检验合格后方可进行面层施工。

路面基层及底基层的其它施工注意事项

（1）路面结构需满足下列条件方可施工：

路床顶面经弯沉值、压实度检验合格。

（2）未尽事宜按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）执行。

（3）其它检测标准按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）执行。

附属工程设计

公交站台

本项目施工期间，需要临时占用加油站东侧公交站台，需要临时迁改，临时迁改公交站台路面结构同人行道保持一致。待施工完成后需要进行破除恢复至原来位置。

侧石、缘石

本次设计从统一性、美观的角度，侧石、平石、侧缘石与现状材质保持一致。

施工注意事项

沥青混凝土路面

（1）透层施工

1）基层顶面应喷洒透层油,透层油采用PC-2型阳离子乳化沥青。

2）透层油应紧接在基层碾压成型后表面稍干且尚未硬化时喷洒，不得在基层养生结束后喷洒。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗入基层的深度不小于5mm，并能与基层联结成为一体。

3）透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度，基质沥青的针入度不宜小于100。乳化沥青的用量为1.0L/㎡。

4）透层油宜采用沥青洒布车一次喷洒均匀，应根据透层油的种类和粘度选择使用的喷嘴并保证均匀喷洒。喷洒透层油前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物避免污染，透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即洒布石屑或砂吸油，必要时作适当碾压。透层油洒布后不得在表面形成能被运料车和摊铺机粘起的油皮，透层油达不到渗透深度要求时，应立即更换透层油稠度或品种。

5）透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由试验确定，透层洒布后宜尽早铺筑下封层及面层，防止工程车辆损坏透层。

（2）粘层施工

1）沥青砼层间应喷洒粘层油，粘层油采用PC-3型快裂撒布型乳化沥青，乳化沥青用量为0.5L/㎡。

2）粘层油宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量应保持稳定。气温低于10℃不得喷洒粘层油。路面潮湿时不得喷洒粘层油，需用水洗刷待表面干燥后喷洒。

3）喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。

4）粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

（3）封层施工

封层采用同步碎石封层，厚度1cm，沥青采用SBS改性沥青。所用沥青须符合SBS乳化沥青技术要求的技术指标要求。

石料采用坚硬、清洁干燥、无风化、无杂质的粒径为 5～10mm的优质石灰岩碎石。矿料用量根据矿料尺寸、形状、种类等情况确定，一般为 8.0～10.0kg/m2，且矿料必须采用净石屑，不得采用土石屑。SBS改性沥青用量为1.8kg/m2。同步碎石封层的覆盖率应为洒布面面积的（70±3）%。

（4）同步碎石封层配合比设计通过混合料试验确定，材料的规格和质量应符合规范要求。

1）封层应选择在干燥和较热的季节施工，并在最高温度低于15℃时期到来之前半个月及雨季前结束。

2）封层必须使用专用的摊铺机进行摊铺。

3）封层应按规范要求进行严格的配合比设计。

4）封层的最低施工温度不得低于10℃，严禁在雨天施工，摊铺后尚未成型混合料遇雨时应予铲除。

5）封层两幅纵缝搭接的宽度不宜超过80mm，横向接缝宜做成对接缝。

6）封层应保证1h后才允许开放交通。

其他注意事项

（1）相关参建单位认真熟悉理解设计文件，在施工前必须熟悉图纸要求、理解设计意图；如有问题和疑问请及早提出，设计人员将及时给予解释或答复。

（2）施工前对建设方提供的地上地下管线等相关资料作现场核查，必要时，可开挖探坑予以核实，遇现场与资料不符，应尽快将相关资料提交设计及建设方。

（3）交叉口边角地区大型施工机械难以实施到位，施工时应采用人工处理，并用小型振动压路机碾压、密实、整平。

（4）因现场施工所破坏的道路标志标牌、标线及现状设施均按原状进行恢复，所产生的工程量按实际发生的计入。

（5）与交警部门密切配合，组织力量及时疏导，疏解交通。

交通疏解

交通疏解的依据和原则

设计依据

《中华人民共和国道路交通安全法》

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015

《道路交通标志和标线 第一部分：总则》GB5768.1-2009

《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》GB5768.2-2022

《道路交通标志和标线 第三部分：道路交通标线》GB5768.3-2009

《道路交通信号灯》GB14887-2011

《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）

《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016年版）；

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

设计原则

考虑本项目施工将会对片区交通造成一定影响，施工期间工程车辆通行路线会对周边区域交通和居民造成影响，施工期间工程车辆的通行路线需严格按当地交管部门发布的施工期间运输路线图行驶，使施工车辆对周边的交通影响尽量较小。为了更好的配合管线施工，维护施工场地周边正常的交通秩序，保证施工期间的交通畅顺和不影响两侧居民的出行，根据现场实际道路情况，需要合理安排施工时序，预留出入口，使施工期间道路畅通，交通疏解合理、有序、安全。施工区要设置醒目显眼的标志：锥形交通标志、施工区标志、箭头导向标志、夜间自动发光警示标志等，需绕行路段，配备绕行路线指示标志牌。各施工区各路口需设置明显的交通标志，指导车辆分流。在各要道、施工进场路口等重要路段施工时，施工单位需配备交通疏解员。当发生严重塞车或突发事件塞车时，及时安排人员或请交警到现场指挥及时分流车辆。根据工程分段布置情况，施工场地合理安排进出口，做到各行其道。

（1）综合协调原则：交通疏解方案一方面应保证改造道路的正常顺利施工，尽可能为道路改造提供良好的外部条件，同时，要尽可能减少因道路改造对城市交通、经济、环境及城市建设等带来的影响。科学合理组织施工，最大限度减少因施工对交通造成的压力和居民出行的不便。交通疏解组织坚持“交通大于施工，自然分流不管制分流相结合”的原则。在市政道路上施工的管线，施工前，需编制详细的交通疏解方案报交警部门审批，待批准后方可组织实施。施工过程中必须严格按照经批准的交通疏解方案实施交通组织。

（2）交通系统性原则：在考虑交通疏解方案时，应充分考虑片区交通状况，居民出行情况等，在交通组织上应可能以内部消化为主，尽可能在施工占道范围内疏通交通，避免交通分流到其它道路和交叉口上，避免对片区交通增加新的压力。施工期间依据具体路段交通现状决定封闭车道数量，一般采用分边作业或分段作业，不得随意封路及随意多占行车道。同时通过广告宣传和交通管制做到科学合理地分流车辆。施工路段前后的交叉路口要设置明显的交通指示牌，引导车辆行驶，调节各线路交通量；施工路段应设置定点临时站点，禁止随意停车，以保证车辆畅通行驶。

（3）技术可行、经济合理、符合环境要求原则：提出的交通疏解方案基本满足城市交通需求的同时，采取的临时措施要投资省、经济合理，又要减少对城市环境的影响，符合城市环境要求。加强与沿线社区、居民的沟通。对于封路、改道等重大事项，首先要先关注和聆听沿线周边社区、居民的诉求和声音，与沿线居民保持良好畅顺的沟通，以增进相互谅解。同时要提前贴告示、通知等，提醒居民，以引导车辆向周边疏导，减少交通压力。

（4）交通组织方法：分时、分段施工

1）协调管道施工排序，采用合理的施工方法，减少道路占用时间和面积；

2）结合现有路网，采取“就近绕道、方便出入”的原则组织施工；

3）组织单向交通和取消路侧停车，增加车道数量，提高通行能力；

4）对现有市政道路上管线施工时，可采用信号配时优化，或者分流，提高道路通行力；

5）对于路面施工，采取分段半幅路分隔摊铺沥青，采用活动式钢护栏疏导交通（需跨越中央分隔带）方式。

6）对于现有公交车站，基本保留原有站点，施工时可前后移动，灵活施工。

施工工序方案设计

当管道施工区域位于市政道路上时，施工期间可优先考虑引导穿行片区内的交通绕行外围市政道路，以便减小施工道路的交通压力。施工路段的两头、各路口都要安设交通指示、警示标志牌、限速牌，提醒过往行人和车辆注意交通安全。若管道敷设位置位于非机动车道，可采用封闭人行道或非机动车道区域进行施工，注意分段分时完成，预留出入口。施工速度要快，把施工期间对居民出行的影响降到最小。

若管道敷设位置位于机动车道，要遵循分段分时施工原则，采用下列方法施工：

（1）对交通流量较大的路段，如需大开挖施工，可采用半幅路施工方案，尽量在夜间或白天交通量小的时段施工避免对交通造成过大影响。这样可最大限度地减少对交通的干扰。

（2）若管道敷设位置位于机动车道，要遵循分段分时施工原则，其余车道保通的方案。如展开若干个作业面，可将作业面连在一起，流水作业，便于交通组织。根据各道路情况分为下列施工工序方法：

1）管线迁改阶段方案

当管线迁改阶段时，采用半幅围蔽施工，压缩北侧一个机动车道，由西往东为3.75m一个车道，由东往西为3.25m+3.5m两条机动车道组成，中间有中央隔离护栏。

管线迁改阶段施工工序图

管线迁改阶段交通疏解图

2）第一阶段交通疏解方案

一阶段施工区间为KO-K0+160,封闭加油站K0+120处，保留K0+160-K0+180处开口右进右出功能。

一阶段施工工序图

阶段施工加油站交通疏解图

3）第二阶段交通疏解方案

二阶段施工区实施范围：K0+160-K0+260，封闭加油站东侧开口，加油站西侧出入口恢复，公安局车辆借加油站西侧口和非机动车道进入，右转借非机动车道出。

二阶段施工工序图

二阶段施工加油站交通疏解图

4）第三阶段交通疏解方案

三阶段施工区实施范围：K0+260-终点，公安局出入口恢复。

三阶段施工工序图

三阶段施工交通疏解图

交通防护措施

（1）交通标志设置

各类交通警示标志、标识、标牌的购买和设置，会同交警、路政管理等相关部门进行现场的指导及设置。

1）施工区域采用施工围挡围护，按道路等级的不同划分，市政道路在围挡区域前方100m处开始依次设置前方施工、限速30km/h、减速慢行等标志，在车行道侧的施工围挡上设置红蓝爆闪警告灯。在导向地段采用反光锥和施工闪灯对交通进行渠化，限速30km/h提示牌，向左向右改道车辆慢行、电子导向灯标志。

2）与路政等部门加强联系，为了更好保证行车安全和施工安全，在施工地段的信息板上及时发报有关施工及行车信息。

3）购买及设置交通标志、标牌，部分标牌标志如下图所示。

交通标志图

（2）保证岗位设置

1）组织足够人员、24小时负责施工现场的交通指挥工作。

2）在安全区域内设立巡视员，保证交通标志安全齐全完好。

（3）特殊情况下的预案

1）在暴雨等恶劣气候条件下，雾天能见度不足时，在施工现场及安全区域设置交通路障警示灯，以保证施工现场的安全畅通。

2）在有特殊警卫任务时，根据相关部门的指令，暂停或分段组织施工，保证警卫任务的完成。

（4）施工现场安全防护

1）所有施工安全防护措施，包括：标志、标牌、锥形标、警示灯、防撞桶等准备充分，以保证受损后能够补充恢复。

2）施工机械车辆运输时，为了防止污染道路，每日由专人负责清扫施工段路面，并做好施工区域道路维护工作。

施工期间交通组织方案

施工期间交通组织分外围交通疏导和施工区域的交通疏导两部分。

（1）外围交通疏导

本工程临时围蔽会对道路通行、畅通产生影响，需在相关路口增加标志标牌引导和疏解，必要时应增派人手现场指挥交通，从而保证交通的畅通性。

（2）施工区域的交通疏导

本工程范围内，对于不同的施工工法采用不同的疏解方式，过路管段采用的是半倒边施工的疏解方式；顶管施工，对机动车交通无影响故只需做好行人交通的疏导和提示、警示即可；车行道范围明挖施工，采用整段管沟范围围蔽施工，做好行人、车行交通的疏导和提示、警示。

本工程中主要是采用高水马或彩钢夹心板围蔽并采用水马分隔引导，在施工过程中尽量减小对现状交通的干扰和居民出行的不便。在节点工作面设置相应的引导提示标志牌和相应的交通安全设施，提示车辆减速通过。

施工沿线节点安排专职交通协管员现场指挥疏导交通，保证车辆通行。施工项目经理部设立“交通维护组”，派设2名专职人员全面负责工程施工段交通保障。施工项目部定期组织管理人员、施工人员进行交通安全学习，增强每个人自觉维护交通秩序的意识。

施工期间实施的管理措施以及注意事项

（1）向传媒通告本项目的施工疏解情况，让广大驾驶员了解施工区域的交通组织。

（2）施工围蔽措施必须严格按照相应的法律法规执行。

（3）本工程施工范围内的各个交通要点，施工单位需派出交通协管员（每天6.00—23.00）、协助辖区交警维持秩序。

（4）施工单位必须针对现状路况成立应急抢修小组对施工范围内出现的问题及时进行解决，例如若施工范围内的车行道破损，影响通行能力，施工单位必须立即对其进行抢修。

（5）施工围蔽采用铁马、水马、路锥相结合的方式，同时在迎车方向摆放警示牌，施工作业人员必须穿反光衣、戴安全帽。

（6）本交通组织设计的各类临时交通设施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路各种设施的使用。施工单位施工前必须报交警部门审核及认可后和必须在辖区交警指导下才可进行施工。

（7）施工单位必须严格按照图纸的要求进行施工，在施工之前，按照图纸对现场踏勘，检验现状与图纸所示是否相符，若现场与图纸不吻合的地方，应立即通知建设单位和设计单位进行调整。

（8）施工范围内如出现车行通道、人行道破损、积水及会影响行人、车辆通行能力等情况，施工单位必须及时对其进行抢修。

（9）本交通组织设计中的各类临时交通设施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路各种设施的使用。

（10）在施工期间施工单位应该有计划、有步骤地分阶段进行围蔽施工，并应该根据施工进度的情况相应减少围蔽的范围，尽早还路于民。