岩石试验报告

| 委托单位 |  | 湖南鑫湘物探工程有限公司 |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  | YGY-YS-2022-058 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 湖南理工学院学生宿舍 21#-23#栋建设项目 |  |  |  |  | 收样日期 |  |  |  | 2024.12.13 |  |  |  |
| 试验依据 |  | GB/T 50266-2013 |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  | 2024.12.18 |  |  |  |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 编号 | 野外 编号 | 采样深度 | 样品野外 | 试验 | 比重 | 天然密度 | 含水率 | 吸水率 | 单轴抗压强度(MPa) |  |  |  |  | 样品状态 |
|  |  | (米) | 定名 | 状态 | -- | g/cm3 | % | % | 单值 |  |  |  | 平均值 |  |
| 2018年年底 | CZK4-1 | 10.20-10.70 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 1.94 |  | 2.13 | 1.71 |  |
| 2018年年底 | CZK18-3 | 15.60-16.10 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.72 |  | 1.91 | 1.50 |  |
| 2018年年底 | CZK20-4 | 17.30-17.80 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.61 |  | 2.02 | 1.54 |  |
| 2019年4月 | ZK11-4 | 20.70-21.20 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 3.15 |  | 2.13 | 2.23 |  |
| 2019年4月 | ZK21-3 | 13.40-13.90 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.51 | 1.72 |  | 2.13 | 1.79 |  |
| 2019年4月 | ZK30-2 | 10.40-10.90 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 1.72 |  | 2.24 | 1.75 |  |
| 2024年12月 | BZK2-3 | 18.50-19.00 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.61 |  | 2.13 | 1.71 |  |
| 2024年12月 | BZK5-3 | 25.40-25.90 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 1.83 |  | 2.13 | 1.75 |  |
| 2024年12月 | BZK6-3 | 20.70-21.20 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 2.06 |  | 1.91 | 1.71 |  |
| 2024年12月 | BZK8-3 | 17.20-17.70 | 强风化板岩 | 天然 | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 0.98 |  | 2.36 | 1.54 |  |
| 2018年年底 | CZK1-3 | 20.30-20.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 5.37 |  | 4.57 | 5.26 |  |
| 2018年年底 | CZK3-3 | 18.60-18.90 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 4.91 |  | 4.18 | 4.81 |  |
| 2018年年底 | CZK4-2 | 16.90-17.20 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 5.84 |  | 4.97 | 5.72 |  |
| 2018年年底 | CZK8-3 | 23.60-23.90 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 5.63 |  | 4.79 | 5.51 |  |
| 2018年年底 | CZK11-3 | 21.30-21.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 4.54 |  | 3.87 | 4.45 |  |
| 2018年年底 | CZK13-3 | 26.30-26.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 6.49 |  | 5.53 | 6.36 |  |
| 2018年年底 | CZK15-3 | 28.40-28.70 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 5.58 |  | 4.75 | 5.47 |  |
| 2018年年底 | CZK18-4 | 28.30-28.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 6.70 | 6.17 |  | 5.25 | 6.04 |  |
| 2018年年底 | CZK20-5 | 25.10-25.40 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 4.35 |  | 3.70 | 4.26 |  |
| 2019年4月 | ZK1-3 | 16.90-17.20 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 6.68 |  | 6.03 | 5.91 |  |
| 2019年4月 | ZK11-5 | 27.30-27.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 4.57 | 6.08 |  | 5.49 | 5.38 |  |
| 2019年4月 | ZK15-3 | 17.30-17.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.72 | 7.60 |  | 6.86 | 6.73 |  |
| 2019年4月 | ZK23-2 | 18.50-18.80 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 6.95 |  | 6.27 | 6.15 |  |
| 2019年4月 | ZK26-4 | 28.10-28.40 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 4.31 | 5.73 |  | 5.17 | 5.07 |  |
| 2019年4月 | ZK34-2 | 19.60-19.90 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 7.97 |  | 7.19 | 7.05 |  |
| 2019年4月 | ZK35-3 | 22.50-22.80 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 7.19 |  | 6.49 | 6.36 |  |
| 2019年4月 | ZK44-4 | 28.30-28.60 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 6.34 |  | 5.72 | 5.61 |  |
| 2024年12月 | ZK48-3 | 24.80-25.10 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 7.37 |  | 6.65 | 6.52 |  |
| 2024年12月 | BZK2-4 | 25.40-25.90 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 5.45 |  | 5.36 | 5.26 |  |
| 2024年12月 | BZK6-4 | 25.50-26.00 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 5.78 |  | 5.45 | 5.76 |  |
| 2024年12月 | BZK8-4 | 22.50-23.00 | 中风化板岩 | 饱和 | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 5.03 |  | 5.12 | 5.26 |  |

注意样品的时间